## Slide 1: 9. Juicy Solar Cell
Tomáš Roch
Faculty of Mathematics Physics and Informatics
Comenius University in Bratislava
37th IYPT 2023
9. Solárny článok z džúsu

## Slide 2
9. Juicy Solar Cell
A functional solar cell can be created using conducting glass slides, iodine, juice (eg. blackberry) and titanium dioxide. This type of cell is called a Grätzel cell. Make such a cell and investigate the necessary parameters to obtain maximum efficiency.
Funkčný Grätzelov solárny článok možno vytvoriť pomocou plátkov vodivého skla, jódu, šťavy (napr. černicovej) a oxidu titaničitého. Vyrobte takýto článok a preskúmajte parametre potrebné na dosiahnutie maximálnej účinnosti.

## Slide 3
Physics of solar cells
Solar cells are based on semiconductor p-n junction
Solar cells are made of semiconductor material
Majority of solar cells market uses silicon
Na p-n prechode vzniká ochudobnená zóna a lokálne elektrické pole
koncentrácie dopantov: 1015 .. 1019 cm-3 majoritné
koncentrácie intrinzických nosičov: 106 cm-3 minoritné
Hustota atómov v látke: 1023 cm-3
donor
acceptor

## Slide 4
Physics of solar cells
Forbidden band = energy gap
Zakázané pásmo
eF
eA
eV
eC
eD
nh
nA
nD
ne
Valenčné pásmo
Vodivostné pásmo
Energia
+
+
-
-
Na rozdiel od diskrétnych hladín v jednotlivých atómoch, v kryštalickej štruktúre mnohých atómov sa nosiče náboja pohybujú takmer voľne (akoby častice plynu) a v rámci energií v kvázispojitých pásoch

## Slide 5
základom je Si doska p-typ
na vrchu je vrstva n-typ ako emitor elektrónov
N-typ emitor je pokrytý antireflexnou vrstvou
spolu s kovovým kolektorom náboja
- hrebeňové elektródy
p-oblasť dostatočne hrubá
aby slúžila ako “membrána” len pre diery
Minoritné nosiče nechceme aby došli až ku kontaktom
Physics of solar cells

## Slide 6
Physics of solar cells
Volt-ampérová charakteristika pn prechodu
open circuit
podmienka pre max. výkon
vzťah pre geometrickú
konštrukciu
max.power point
Ako nájsť jmp,Vmp?
Fill factor - definícia
prúd chem. energie emitovaný fotónmi
v rozpojenom obvode, kde všetky páry
e-d musia zrekombinovať
v tme
ožiarené

## Slide 7
Efficiency of solar cell účinnosť solárneho článku
pre 5800K slnko
hconc=86%
hnonconc.=67%
Vhodná hrúbka – kompromis
keď už ďalšie zvyšovanie by spôsobíilo toľko rekombinácie navyše
ako generovaných párov navyše
Maximálny jSC
Pre dostatočne hrubý sol.článok, aby sa naplno využila jeho absorptivita
s veľkou difúznou dĺžkou a predpokladáme účinnú antireflexnú vrstvu s r=0
Maximálne VOC
keď je hrúbka sol.článku takmer nulová, lebo najvyššia generácia pri povrchu
výsledná max. účinnosť
Hrúbka absorbéru musí byť taká, že difúzna dĺžka je väčšia ako hrúbka
a zároveň hrúbka musí byť väčšia ako penetračná hĺbka fotónov 1/a
Tenkovrstvové solárne články
priame optické prechody
vysoký absorp. koeficient
Prípustné aj materiály s nižšou mobilitou, dif. dĺžkami, nečistotami,...
na povrchu „window“ vrstva – veľký band gap, netvoria sa páry e-d
Problém: mnoho materiálov s priamym prechodom a vhodným gapom
sa nedá vhodne dopovať aj n- aj p-typom
- preto sa využívajú heteroštruktúry (heteroprechody)
Časť absorbovanej energie sa mení na teplo – sol. článok je aj o 10K teplejší
Ohrev znižuje veľkosť energ. medzery
menovateľ: 1000 W/m2
Notes: FF v 1.approx. Konštantné, j_SC rastie lineárne s intenzitou dopad. Žiarenia, V_OC rastie logaritmicky, výsledná účinnosť – rastie logaritmicky od intenzity ž.

## Slide 8
Record: 13% École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Main advantage: low cost
https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html

## Slide 9
Polovodičový solárny článok – heteroštruktúra, pri osvetlení sa generujú dodatočné el. a diery
na oboch stranách absorbéru potrebujeme polopriepustné „membrány“
aby elektróny tiekli len doľava a diery len doprava
Membrána vľavo musí mať veľkú vodivosť pre elektróny a malú pre diery
Väčší zakázaný pás tvorí energiovú bariéru vo valenčnom páse pre diery
Kovový kontakt pri povrchu polovodiča spôsobí spojenie Fermiho kvazihladín
3 rôzne materiály
absorbujúci polovodič v strede
s menšou energiovou medzerou
po stranách – mebrány s rôznou el . afinitou ce

## Slide 10
Elektrochemický farbivom aktivovaný solárny článok
Dye-sensitized solar cell
tenká
vrstva
farbiva
Nevýhoda: slabá absorpcia fotónov v tenk. vrstve
preto zväčšenie povrchu nanočasticami TiO2
elektrolyt zabezpečuje kontakt dier s p-“membránou“
Nevýhoda – rekombinácia el. cez povrchové stavy na TiO2 „zrnkách“
Treba zlepšiť spektrálny rozsah absorpcie vo farbive
Do budúcna:
Treba vyriešiť problémy s elektrolytom
Presakovanie
Vysychanie
Požadovaná stabilita > 20 rokov

## Slide 11
O'Regan, B., Gratzel M.: A lowcost, high efficiency solar cell based upon dye sensitized colloidal TiO2 films. Nature, vol.353, p.737740, 1991
r. 2013 tekutý elektrolyt nahradený
tuhým vodičom pre diery
Solid state DSSC 4%  15%
2,3 - rádovo rýchlejšie prechody
Fialové farbivo : antokyanín (anthocyanin)

## Slide 12
Experimental setup at “home” conditions
E-shop s chemikáliami, obrátiť sa na učiteľov chémie
TiO2 pasta:
0.5g TiO2 + malé množstvo octu (alebo zriedená HNO3)  rozmiešať na pastu  vmiešať niekoľko kvapiek saponátu
Ohraničiť priestor na sklíčku lepiacimi páskami, na ploche vodivého skla rozotrieť TiO2 pastu a žíhať pri 400°C 1hod
Použiť naozajstné čerstvé maliny alebo černice, jahody, rozomlieť na šťavu
Roztok elektrolytu:
127mg čistý iód + 830mg iodid draselný + 10ml bezvodý etylénglykol  rozmiešať/rozpustiť
Na zadnú elektródu naniesť vrstvu sadzí alebo začarbať mäkkou ceruzou, kvapnúť iodid a priložiť k zafarbenému TiO2
Zadná elektóda musí byť perfektne rovná ako predná, môže byť z nehrdzavejúceho kovu s vrstvou uhlíka
Rozotrieť TiO2 pastu
medzi páskami

## Slide 13
TCO glass, z LCD displejov, na AliExpress search: „ITO conductive glass“
ITO = Indium Tin Oxide
TCO sklo sa dá vyrobiť pomocou SnCl2 + rozklad a oxidácia pri 400dC https://www.youtube.com/watch?v=dz4YMFbVbyM
https://www.youtube.com/watch?v=wgKyW025JCQ pozor na zdravie a živ.prostredie, postupovať pod dozorom skúseného chemika !!!
Skúste či by fungoval hrebeňový kontakt,
napríklad vytlačený tlačiarňou na priehľadnú fóliu
Meranie vodivosti plošnej elektródy napr. matódou van der Pauwa,
Vzhľadom na nízku vodivosť TiO2 s farbivom musí byť na skle vodivá vrstvička po celej ploche a nie príliš hrubá
Vhodný solárny simulátor - standard test conditions: 1000 Wm-2, AM1.5, 298K
Stabilita – životnosť, solárny článok môže vyschnúť, prípadne sa začne farbivo rozkladať
1 – Rs=0, Rp=∞
2 – Rs=0, Rp=50 W
3 – Rs= 5 W, Rp= ∞
Rp - parallel resistance
- shunt – zvody povrchom, “skrat”
Rs – series resistance
– spády napätia napr. na kontaktoch
spôsobujú zmenšenie FF
V
A
Rp
Rs

## Slide 14
Experimental parameters
Hrúbka vrstvy TiO2 farbivom
Hrúbka vrstvy elektrolytu
Parametre prípravy (teplota žíhania TiO2 pasty, čistota farbiva, ..)
Spodný kontakt – vodivé sklo, plech rôznych materiálov, alobal, ...
Teplota
Rôzne farbivá
Vyšetriť účinnosť pri rôznych vlnových dĺžkach (RGB LED)
Rôzna priehľadná vodivá vrstvička na skle, optické vlastnosti
IT = I0(1-R)exp(-ad)
Transmittance T = IT/I0
Useful videos
https://edu.rsc.org/resources/make-a-grtaand776zelcell/1290.article
https://www.instructables.com/Make-A-Solar-Cell-TiO2Raspberry-based/
https://www.youtube.com/watch?v=fOhKsbhgt1U
https://www.youtube.com/watch?v=17SsOKEN5dE

## Slide 15
Thank you for your attention
Ďakujem za pozornosť